ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO – TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Demarcação viária mecanizada com aplicação de tinta metilmetacrilato, micro esfera de vidro drop-on.

LOCAL: Vários logradouros

CIDADE: Piratininga - SP.

- Escopo

O presente caderno de encargos especificações técnicas tem por objetivo estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento das obras e serviços abaixo descritos, bem como os materiais que serão empregados, compreendendo características básicas, normas de execução e cada tipo de serviço e o local de aplicação.

- DA DEMARCAÇÃO VIÁRIA

  - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Demarcação viária, com máquina apropriada, com aplicação de tinta metilmetacrinato(CET/SP - ET - SH – 14) e micro-esfera de vidro drop-on.

  - Da Tinta: à base de metilmetacrilato monocomponente para demarcação viária.

A sinalização horizontal consiste em pinturas de faixas de pedestres (FTP), linha de retenção (LRE), linha dupla continua (LFO), marcas de delimitação e controle de estacionamento e/ou parada (LPP, MVE e MER).

6.2.1     O equipamento de aplicação constará de um aparelho de projeção pneumática, mecânica quantos forem necessários ao bom desempenho dos serviços. A aparelhagem mecânica será um equipamento, próprio para espalhamento atomizado (pulverização), adequado para aplicação de pintura de sinalização horizontal, capaz de produzir uma película de espessura e largura constantes, formando marcas com bordas vivas, sem corrimentos e dentro dos limites de alinhamento fixados no projeto.  Todo material aplicado será protegido, até sua secagem, de todo o tipo de tráfego, cabendo a CONTRATADA a colocação de avisos adequados. A abertura das pistas sinalizadas ao tráfego será feita após o tempo previsto pelo fabricante da tinta.

2.2.1 Especificação: CET/SP - ET - SH - 14

Objetivo

Este documento especifica as características mínimas exigíveis para fornecimento de tinta metacrílica monocomponente para demarcação viária, aplicado pelo processo mecânico (máquinas apropriadas) ou manual (rolo ou trincha).

Condições Gerais

A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland.

A tinta, logo após abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas e grumos.

A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada.

A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições:

a) temperatura do ar entre 5º e 40ºC / temperatura do pavimento entre 10º e 45ºC;

b) umidade relativa do ar até 80%;

A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e ter a consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro aditivo qualquer. No caso de adição de microesferas de vidro, respeitar a qualidade e quantidade vigente na norma ABNT-NBR 6831. Pode ser adicionado no máximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta, compatível com a mesma para acerto de viscosidade.

A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm à 0,6mm.

A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos.

A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento.

A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica de adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil.

A tinta, quando aplicada sobre a superfície betuminosa, não deve apresentar sangria nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento.

A tinta não deve modificar as suas características (não podendo apresentar espessamento, coagulação, empedramento ou sedimento que não possa ser facilmente disperso por agitação manual, devendo após agitação, apresentar aspecto homogêneo) ou deteriorar-se, quando estocada, por um período mínimo de 6 meses após a data de fabricação do material, quando estocada em local protegido de luz solar direta e à temperatura máxima de 30ºC, livre de umidade e nunca diretamente no solo.

Tinta a base de metilmetacrílato monocomponente para demarcação viária

A tinta deverá ser fornecida na cor Branca N9,5 e/ou Amarela 10YR7,5/14, respeitando os padrões e tolerâncias do codigo de cores “MUNSELL”.

A tinta deve estar em embalagem original e trazer no seu corpo (embalagem), bem legível, as seguintes informações:

a) nome do produto: TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA;

b) nome comercial –

c) cor da tinta – Amarela, branca.

d) referência quanto à natureza química da resina;

e) data de fabricação e prazo de validade;

f) identificação da partida de fabricação;

g) nome e endereço do fabricante;

h) quantidade contida no recipiente, em litro.

i) nome do químico responsável e o número de identificação no Conselho Regional dos Químicos.

j) selos de inspeção (selos que comprovem que o produto passou por um Controle de Qualidade);

Condições Técnicas

Requisitos Quantitativos

Conforme Tabela 1

Requisitos Qualitativos

Conforme Tabela 2

Tabela 1 – Requisitos Quantitativos

| Requisitos | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- |
| Consistência (UK) | 85 | 100 |
| Estabilidade na armazenagem: - alteração de consistência (UK) | - | 10 |
| Matéria não-volátil, porcentagem em massa | 70 | - |
| Tempo de secagem (0,4 mm), No-Pick-Up Time, minutos | - | 15 |
| Resistência à abrasão na cor branca, Litros | 130 | - |
| Resistência à abrasão outras cores, Litros | 100 | - |
| Determinação do teor de pigmento: -Tinta Branca ( dióxido de titânio TiO2 ), % em massa do pigmento - Tinta Amarela (cromato de chumbo PbCrO4), % em massa do pigmento | 16 10 | - - |
| Massa específica, g/cm³ | 1,45 | - |
| Peso molecular do veículo, g/mol | 55 | 65 |

Tabela 2 – Requisitos Qualitativos

Tinta a base de metilmetacrílato monocomponente para demarcação viária.

| Cor Munsell – Munsell book of color (consulta de escala) - tinta metacrílica na cor Branca - tinta metacrílica na cor Amarela - tinta metacrílica na cor Preta | N9,5 tolerância N9,0 10YR7,5/14 e suas tolerâncias N0,5 tolerância 2,0 |
| --- | --- |
| Breu e derivados | Ausente |
| Sangramento | Ausente |
| Resistência à água | Inalterado |
| Resistência a Intemperismo (400 h) Cor Integridade | Leve alteração Inalterado |
| Identificação do veículo não volátil | O espectrograma de absorção de radiações infravermelhas deve apresentar bandas características de metil e butil metacrilato e ausência de estireno. |

2.2.2Aceitação e Rejeição

É imprescindível que todos os materiais acompanhem “Certificados de Análise do Produto”, assinados por responsáveis da área química, e ainda, apresentem selos de qualidade na embalagem para a garantia do produto;

Cabe ao comprador aceitar total ou parcialmente o fornecimento, em vista dos resultados de inspeção visual e independente de ensaios.

As partidas que satisfazem às condições das seções 2 e 3, cujas amostras foram submetidas aos ensaios previstos neste documento, devem ser aceitas.

A exclusivo critério do órgão comprador pode ser dispensado um ou mais ensaios para o recebimento do material.

Devem ser rejeitados os lotes que não atenderem a Tabela 1 e Tabela 2 da seção 3.

Desenho Técnico

- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá dispor de pessoal devidamente qualificado, obrigatoriamente com vinculo empregatício com a contratada e em conformidade com as normas trabalhistas e de segurança do trabalho.

A contratada deverá dispor de caminhão, carro de apoio, maquina de pintura, ferramentas, EPI`s,e pessoal suficiente em quantidades, adequados para prestação dos serviços.

Não poderá a contratada subcontratar outra empresa para a prestação dos serviços, a mesma deve ter em seu quadro equipamentos, maquinários e técnicos suficientes para realização dos serviços.

- DA LIMPEZA DA OBRA

A limpeza da obra ficará a cargo da contratada, devendo a mesma manter o local em prefeitas condições para o trafego de pedestres e veículos.

- DA NORMA VIGENTE E AMOSTRA:

5.1 Da Tinta

É obrigatório apresentação do Laudo conforme padrão CET/SP - ET - SH – 14.

O Laudo exigido deverá ter a validade de até a 12 meses, a não apresentação destes documentos implica em desclassificação do certame.

5.2 Da Amostra

É Obrigatório que a empresa melhor classificada apresente 01(uma) Amostra de cada cor da tinta, no prazo Maximo de 2 (dois) dias úteis juntamente com laudo em laboratório credenciado conforme o item 5.1 deste memorial.

Após a entrega da amostra e laudo, a mesma será inspecionada, para conferência a qualidade do material. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade em relação à proposta comercial da melhor classificada ou em relação às condições expressas neste memorial, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se às penalidades cabíveis, sendo assim, será convocado o próximo classificado.

Após aprovação ou reprova, no prazo de 05 dias serão devolvidas as amostras.